| LITEN BB 29 |  | Obchodní oddělení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika LITEN BB 29 je lineární polyethylen, kopolymer, určený pro zpracování vyfukováním a vytlačováním. Je velmi dobře zpracovatelný, vykazuje dobrou houževnatost, tuhost a odolnost vůči tenzoaktivním látkám. Je vhodný pro výrobu dutých předmětů do objemu 120 litrů, jako jsou lahve, kanystry, sudy, trubky pro beztlaké aplikace, apod. Typické vlastnosti a použití |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLASTNOST | JEDNOTKA |  | TYPICKÁ HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |  |  |  |  |
| INDEX TOKU TAVENINY ( 190/ 2,16 ) | g/10 min |  | 0,15 | ISO 1133 |  |  |  |  |
| INDEX TOKU TAVENINY ( 190/ 5 ) | g/10 min |  | 0,7 | ISO 1133 |  |  |  |  |
| INDEX TOKU TAVENINY ( 190/ 21,6 ) | g/10 min |  | 17 | ISO 1133 |  |  |  |  |
| HUSTOTA | kg/m3 |  | 950 | ISO 1183 |  |  |  |  |
| NAPĚTÍ NA MEZI KLUZU | MPa |  | 25 | ISO 527 |  |  |  |  |
| TAŽNOST NA MEZI KLUZU | % |  | 9 | ISO 527 |  |  |  |  |
| OHYBOVÝ MODUL | MPa |  | 1050 | ISO 178 |  |  |  |  |
| VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY 23°C | kJ/m2 |  | 12 | ISO 179 |  |  |  |  |
| VRUBOVÁ HOUŽEVNATOST CHARPY -50°C | kJ/m2 |  | 6 | ISO 179 |  |  |  |  |
| TEPLOTA MĚKNUTÍ DLE VICATA | °C |  | 125 | ISO 306 |  |  |  |  |
| TVRDOST SHORE D | - |  | 60 | ISO 868 |  |  |  |  |
| ESCR F50; 50°C; 100% DETERGENT | h |  | >350 | ASTM D1693 |  |  |  |  |
| OBSAH SAZÍ | % |  | - | ISO 6469 |  |  |  |  |
| Poznámka: Data obsažená v tabulce představují typické hodnoty jednotlivých vlastností. Jedná se o údaje informativního charakteru, tj. netvoří meze specifikací daného typu. LITEN BB 29 odpovídá českým hygienickým předpisům pro styk s potravinami a splňuje rovněž obdobné předpisy Evropské unie (Směrnice Rady), SRN (BfR) a USA (FDA). Uvedený výrobek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečná látka. |  |  |  |  |  |  |  |  |